## Slide 1: Электрохимические процессы и явления
Каф.908 «Физическая химия»

## Slide 2: Основные определения
Электрохимические реакции – в которых происходит взаимное превращение электрической и химической форм энергии.
Электрохимические системы (ЭХС) – устройства, где происходят электрохимические реакции.
Любая ЭХС состоит из проводников первого рода (металл или полупроводник – электрод) и проводников второго рода (электролит).
Электродные процессы (потенциалопределяющие) – химические превращения, происходящие на электродах с участием заряженных частиц (ионов и электронов), переносимых через границу раздела фаз.

## Slide 3
Электрохимические системы
1. Химические источники тока – устройства, в которых происходит превращение энергии химической окислительно-восстановительной реакции в электрическую.
Виды: - гальванические элементы;
- аккумуляторы;
- топливные элементы.
2. Электролизёры – устройства, в которых идёт
превращение электрической энергии постоянного
тока в химическую.
1 – электроды;
2 – электролиты;
3 – внешняя цепь;
4 – внешний источник тока или гальвонометр;
5 – внутренняя цепь (солевой мостик).

## Slide 4
Схема образования двойного электрического слоя (ДЭС)
1. Катионы, расположенные в кристаллической решётке металла на поверхности, взаимодействуют с полярными молекулами воды, которые направлены к катионам своими отрицательными полюсами. Взаимодействие настолько сильное, что катионы отрываются от поверхности металла и переходят в жидкую фазу. При этом система поглощает энергию равную энергии связи катиона с решёткой. Избыток электронов заряжает поверхность металла отрицательно, а катионы заряжают слой жидкости у поверхности металла положительно.

## Slide 5
Схема образования двойного электрического слоя (ДЭС)
2. Катионы металла формируют с полярными молекулами воды ионогидраты. Системой выделяется энергия равная энергии связи в гидрате.
Процессы 1 и 2 происходят одновременно и описываются суммарным уравнением:
3. концентрирование ионогидратов в граничащем с поверхностью металла слое электролита из-за электростатического взаимодействия. Таким образом на границе раздела фаз возникает обменный двойной электрический слой.
В упрощённой форме по ИЮПАК:

## Slide 6
Энергетическая разница зарядов на границе фаз создаёт скачок, который является количественной характеристикой формирования ДЭС и называется электродным потенциалом.
Равновесный электродный потенциал E (φ) – соответствует равновесию процесса формирования ДЭС.
Стандартный электродный потенциал - потенциал измеренный при стандартных условия (Т=298К, ) относительно стандартного водородного электрода.
Уравнение Нернста:

## Slide 7
Классификация электродов
1. По направлению реакции:
а) обратимые – когда изменение направления тока во внешней цепи на противоположное не меняет процесс на обратимом электроде.
Ag в растворе соли AgNO3
б) необратимые – когда изменение направления тока во внешней цепи на противоположное меняет процесс на электроде.
Ag в растворе кислоты
2. В зависимости от свойств веществ и заряженных частиц, участвующих в электрохимических процессах и характера равновесия обратимые электроды делят:
а) электроды первого рода – металлическая или полупроводниковая пластин в растворе с одноименными ионами.

## Slide 8
Классификация электродов
Амальгамные электроды – восстановленная форма раствор металла в ртути.
Амальгамный кадмиевый электрод – эталонный для измерения ЭДС электрических цепей.
Газовые электроды.
Устройство – инертный металл (чаще платина) с развитой
поверхностью, хорошо проводящей электрический ток и с
хорошей каталитической активностью к электродному
процессу. Покрыт слоем мелкодисперсной платины для
увеличения адсорбции газа поверхностью металла.
Платина одновременно контактирует с газом и раствором
с соответствующими ионами.
- водородный электрод;
- кислородный электрод и др.

## Slide 9
Классификация электродов
б) Электроды второго рода (электроды сравнения) – металл покрытый своей труднорастворимой солью и погруженный в раствор с одноимёнными анионами.
Наиболее частый – хлор-серебряный электрод: серебряная проволока покрытая хлоридом серебра, находящаяся в растворе с ионами хлора.
Используют в качестве электродов сравнения,
т.к. их потенциалы стабильны.
в) Окислительно-восстановительные электроды –
платиновая пластина находящаяся в растворе
либо содержащем вещества, где один
элемент в разной степени окисления, либо
содержащем несколько веществ.

## Slide 10: Химические источники тока
1. Гальванические элементы (ГЭ).
Первичные источники тока, преобразующие энергию
химической реакции в электрическую.
1. Элемент Вольта.
https://www.youtube.com/watch?v=2hQphyBDIM8

## Slide 11
2. Элемент Якоби-Даниэля
Цинковая пластина в 1М растворе сульфата цинка и медная пластина в 1М растворе сульфата меди. Растворы соединены солевым мостиком. (-)ZnZn2+║Cu2+Cu(+)
ЭДС (электродвижущая сила) – макс.разница потенциалов электродов ГЭ в условиях равновесия.
=
=

## Slide 12
1. Гальванические элементы (ГЭ).
На практике наиболее распространены сухие гальванические элементы. Применяют как источники питания в системах сигнализации, часах, калькуляторах, аудиосистемах, игрушках, радио, пультах дистанционного управления и т. д. Принцип работы и устройство сходны, различия в химической природе электродов.
- Сухой марганцево-цинковый элемент
- Литиевые элементы
В современных условиях большое распространение получили литиевые химические источники тока. Литиевый анод, органический электролит и катоды из различных материалов. Обладают очень большим сроком хранения, высокой плотностью энергии и сохраняют работоспособность в широком интервале температур ( от –25 до +85 °C), поскольку не содержат воды. Так как литий имеет наивысший отрицательный потенциал по отношению к остальным металлам, следовательно, он имеет наибольшее номинальное напряжение при минимальных размерах.

## Slide 13
1. Гальванические элементы (ГЭ).
- Воздушно-алюминиевая батарея
Токообразование происходит за счёт окисления алюминия и восстановления кислорода. Расходуются: алюминий и вода. Выделяются: энергия, тепло, водород (сразу же безопасно утилизируется), продукты реакции (гидроксид алюминия).
токообразующий процесс:
2 Al + 6 H2O  2 Al(OH)3 + 3 H2 
коррозия:
2 Al + 6 H2O  2 Al(OH)3 + 3 H2 

## Slide 14
Направление окислительно-восстановительных реакций
ОВР будет протекать самопроизвольно в таком направлении, при котором полуреакция с более высоким значением окислительно-восстановительного потенциала выступает в качестве окислителя по отношению к полуреакции с более низким потенциалом.
Отсюда очевидно, что ЭДС ГЭ всегда величина положительная.
По мере протекания реакции концентрации окисленной и восстановленной форм в полуреакциях изменяются таким образом, что потенциал окислителя уменьшается, а восстановителя  возрастает. В результате разность потенциалов уменьшается, движущая сила процесса ослабевает. Окислительно-восстановительная реакция будет протекать до тех пор, пока потенциалы полуреакций не станут равными. При равенстве потенциалов в системе устанавливается химическое равновесие:
– равновесие

## Slide 15
2. Электрохимические аккумуляторы
Вторичные источники тока. Устройства, в которых поэтапно происходит преобразование электрической энергии в химическую, а химической – в электрическую.
Два процесса:
1 – зарядка – накопление химической энергии под действием внешнего источника постоянного тока (работает как электролизёр);
2 – разрядка – преобразование химической энергии в электрическую (работает как ГЭ).

## Slide 16
2. Электрохимические аккумуляторы
Свинцово-кислотный аккумулятор.
Разряд:

## Slide 17
3. Топливные элементы (ТЭ).
Устройства непрерывного действия, где энергия реакции горения топлива непосредственно превращается в электрическую энергию. Относятся к первичным источникам тока. Окисление топлива происходит на поверхности индифферентных электродов (графит, платина, серебро, никель и др.), содержащих катализатор. В качестве топлива применяют водород, уголь, углеводороды, оксид углерода, метанол, гидразин N2Н4 и другие органические соединения. Топливо является восстановителем. Окислителем является кислород или воздух. Были источником энергии на кораблях «Аполло» американской лунной программы.
Наиболее изученный – водородно-кислородный ТЭ.
С щелочным электролитом:
С кислотным электролитом:

## Slide 18: Электролиз
Окислительно-восстановительные процессы, протекающие на электродах при пропускании электрического тока через раствор или расплав электролита.
Виды:
- электролиз расплавов
- электролиз растворов
- с растворимыми (активными) анодами
- с нерастворимыми (инертными) анодами

## Slide 19
1. Электролиз расплавов
На анодах всегда идёт процесс окисления – отдачи электронов.
На катодах – восстановления – присоединения электронов.
2. Электролиз растворов
Правило разряда ионов: если на электродах потенциально возможны несколько реакций, то наиболее вероятна та, которая требует меньших затрат энергии.

## Slide 20
2. Электролиз растворов
1) Правило катодного восстановления: на катодах в первую очередь протекает тот процесс, который характеризуется более положительным значением потенциала.
а. Растворы солей активных металлов (Li – Al)
Потенциалы реакций восстановления активных металлов сильно отрицательны и значительно меньше потенциала восстановления водорода из воды (), поэтому на катодах всегда идёт восстановление водорода:

## Slide 21
2. Электролиз растворов
б. Растворы солей неактивных металлов (Cu - Au)
Потенциалы реакций восстановления неактивных металлов положительны и значительно больше потенциала восстановления водорода из воды (), поэтому на катодах идёт восстановление металла:
в. Растворы солей металлов средней активности (Mn - Pb)
Потенциалы реакций восстановления металлов средней активности
близки к потенциалу восстановления водорода из воды, поэтому
на катодах протекают одновременно два процесса:
  Электролиз водного раствора
  йодида калия KI

## Slide 22
2. Электролиз растворов
2) Правило анодного окисления: на анодах в первую очередь протекает тот процесс, который характеризуется более отрицательным значением потенциала.
а. Активные (растворимые) аноды
Если анод выполнен из растворимого металла, то при электролизе идёт окисление самого анода:
б. Неактивные (инертные) аноды
Если анод инертный (газовые, угольные, из инертных металлов), то возможны следующие процессы:
1. Если анион соли простой, безкислородсодержащий (, , то окисляется сам ион:
2. Если анион сложный, кислородсодержащий (,…, а также то окисляется вода, т.к. потенциал этой реакции более отрицательный, чем окисления аниона:

## Slide 23
Поляризация - отклонение напряжения электролиза (и ЭДС ГЭ) от стандартного значения называется.
Причины поляризации электродов:
- концентрационная поляризация  изменение концентрации ионов у электрода в результате протекания реакции (тока);
- катодное и анодное перенапряжение  замедленное протекание реакций на электродах;
- пассивация электродов (образование на поверхностях труднора-створимых, плохопроводящих пленок).
Количественные законы электролиза
1. Масса электролита, подвергшаяся превращению при электролизе, а также массы образующихся на электродах веществ прямо пропорциональны количеству электричества, прошедшего через раствор или расплав электролита.
2. При прохождении одного и того же количества электричества через раствор или расплав электролита массы (объемы) веществ, выделившихся на электродах, прямо пропорциональны их химическим эквивалентам.
Выход по току:

## Slide 24: Коррозия
Самопроизвольное разрушение (окисление) металлических конструкций в результате их физико-химического взаимодействия окружающей среды.
Окружающая среда – коррозионная (или агрессивная) среда; результат химического взаимодействия – продукты коррозии.
Классификация.
Коррозионные среды бывают:
1. жидкие и газообразные;
2. проводящие и неэлектролиты;
3. натуральные и искусственные.

## Slide 25
2) Микроскопическая коррозия:
а) селективная (избирательная) – когда разрушению подвергается один из компонентов металлического сплава;
б) межзерновая (интеркристаллитная, межкристаллитная) – разрушение пограничных слоев микрокристаллов (зерен) металла, что ослабляет связь между ними;
в) трансгранулярная (транскристаллитная) – то есть разрушение происходящее под действием механической нагрузки и сопровождается появлением глубоких межгранульных трещин.
Классификация
По природе поверхности разрушения коррозию делят на:
1) макроскопическая коррозия:
а) сплошная (общая), которая поражает всю площадь продукта. Может быть равномерное и неравномерное разрушение;
б) местная, в которой поражена конкретная часть или поверхность изделия. Она может быть определена в форме точек, язв и питтинга – точки разрушения на большую глубину.

## Slide 26
Классификация
По механизму коррозионных процессов
- химическая;
- электрохимическая.
Причина коррозии металлов и сплавов в их термодинамической нестабильности, поэтому коррозионные процессы происходят самопроизвольно и сопровождаются уменьшением энергии Гиббса: . Для химической коррозии стандартная энергия Гиббса связана с термодинамической константой равновесия соотношением: . В случае электрохимической (гальванической) коррозии энергия Гиббса связанна с ЭДС коррозионного гальванического элемента через уравнение:
Методы оценки и показатели коррозии
1. Отрицательный массовый показатель или скорость коррозии - убыль массы металла за единицу времени с единицы поверхности простого образца:
(чаще всего г/м2*сутки)

## Slide 27
Методы оценки и показатели коррозии
2. Глубинный показатель - отношение средней глубины метала в единицу времени (мм/год):
, где k – коэффициент перевода времени в года.
3. Объемный показатель – количество газа поглотившегося (чаще всего кислорода) или выделившегося (чаще всего водорода) металлом с единицы поверхности в единицу времени:
4. Токовый индекс или плотность тока коррозии. Характерна только для электрохимической коррозии:
где - количество моль вещества образовавшегося (израсходованного) на
единицу поверхности S в единицу времени t;
тогда где [А/м2] – плотность тока коррозии.

## Slide 28
1. Химическая коррозия
Химическая коррозия характерна для сред в большей степени нетокопроводящих.
В зависимости от вида этих сред её делят на:
- химическая коррозия в жидкостях – неэлектролитах;
- химическая газовая коррозия.
Жидкости неэлектролиты – нетокопроводящие жидкости, коррозионные среды неорганического (жидкий бром, расплав серы и т.д.) и органического (нефть, керосин, бензин, масло и т.д.) происхождения.
Газовая коррозия, наиболее распространенный вид химической коррозии, обычно протекает при высоких температурах в газах или парах агрессивных веществ, когда исключается их конденсация на поверхности металлов, поэтому такой вид коррозии ещё называют высокотемпературная коррозия. Это коррозия сопел ракетных двигателей, лопаток газовых турбин, электронагревательных элементов и др. К коррозионным газам относят О2, СО2, SO2, H2O, H2S, Cl2 и тд.

## Slide 29
1. Химическая коррозия
Законы роста оксидных плёнок.
Скорость газовой коррозии выражается через скорость
роста толщины оксидной плёнки:
Линейный закон. Скорость постоянна во времени. При полном отсутствии плёнки или в присутствии очень тонкой и не сплошной. По кинетике процесса лимитирует стадия непосредственного взаимодействия металла с окислителем. Характерна чаще для щелочных и щелочно-земельных металлов, и W, Mo при комнатной температуре.
Параболический закон. Скорость обратно пропорциональна толщине плёнки. На поверхности образуется сплошная плёнка с защитными свойствами. По кинетике процесса лимитирует стадия встречной диффузии ионов кислорода и металла внутри оксидной плёнки. Характерна для W, Mo, Ni при комнатной температуре, Cu и Fe – при высоких температурах до 1000⁰С.
Логарифмический закон. Либо уплотнение оксидной плёнки, либо её разрушение. Скорость со временем уменьшается. Характерна для Cu и Fe при температурах ниже 100⁰С и 400⁰С соответственно, для Al, Zn, Ni при температурах ниже 300⁰С.

## Slide 30
2. Электрохимическая коррозия
На практике чаще всего имеют дело с электрохимической коррозией. Она, в отличие от химической, сопровождается возникновением потоков электрического поля и, как правило, идет в средах с хорошей ионной проводимостью. В зависимости от внешних условий её делят на:
- коррозия в электролитах,
- атмосферная коррозия,
- коррозия под действием механических напряжений.
Примером коррозионных процессов электрохимического характера является разрушение деталей машин и различных металлических конструкций в почвенных, грунтовых, речных и морских водах, во влажной атмосфере, в технических растворах, под действием смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при механической обработке металлов и т.д.
В коррозионной среде поверхность металла разделяется на катодные и анодные участки, которые образуют в общем огромное количество короткозамкнутых микрогальванопар, поэтому такую коррозию ещё называют гальванической коррозией.

## Slide 31
2. Электрохимическая коррозия
Причина гальванической коррозии заключается в наличии различного рода неоднородностей, как самой поверхности металлов и сплавов, так и коррозионной среды.
Обычно, имеют место следующие неоднородности в системе :
1. гетерогенность металлических фаз, когда в металле имеются примеси; тонкие пленки на поверхности металла; различный химический и фазовый состав;
2. неоднородность жидкой фазы, т.е. различный уровень рН в разных зонах объёма электролита, разная концентрация металл-ионов в коррозионной среде и т.д.;
3. гетерогенность внешних условий: различие температур в разных участках изделия, разный уровень нагрузки; неравномерное наложение внешнего электрического поля.

## Slide 32
2. Электрохимическая коррозия
В гальванической коррозии протекают два процесса:
а) анодный – анодное окисление металлической поверхности
б) катодный – восстановление окислителя коррозионной среды на катодных участках поверхности изделия:
Окислитель в гальванической коррозии при этом называют деполяризатором. Наиболее распространенный деполяризатор: молекулы кислорода, воды и ионы водорода.
1) Коррозия, сопровождающаяся восстановлением молекул кислорода называется коррозией с поглощением кислорода или коррозией с кислородной деполяризацией.
щелочная и нейтральная среда:
кислая среда:

## Slide 33
2. Электрохимическая коррозия
С восстановление молекул воды или ионов водорода – коррозия с выделением водорода или коррозия с водородной деполяризацией.
щелочная и нейтральная среда:
кислая среда:
Термодинамика электрохимической коррозии. Диаграмма Пурбе.
1)
Металлы не корродируют в водных растворах в присутствии
кислорода при любом рН.
2)
Металлы окисляются только в присутствии кислородом.
3)
Металлы корродируют как с кислородной, так и с водородной
деполяризацией при любом рН.

## Slide 34
2. Электрохимическая коррозия
Влияние различных факторов на скорость электрохимической коррозии.
1) Изменение температуры. В зависимости от лимитирующей стадии кинетики может увеличивать и уменьшать скорость.
2) Кислотность раствора. Металлы разделены на 5 групп, у которых разная зависимость от рН.
- высокостойкие при любом рН;
- устойчивые в кислых, активные в щелочных средах;
- малостойкие в кислых, устойчивые в щелочных средах;
- устойчивые в нейтральных, активные в кислых и щелочных;
- малостойкие в кислой среде, в нейтральной скорость постоянна, в щелочной металл пассивируется.
3) Давление. Прежде всего влияет на растворимость газов участвующих в катодном процессе.
4) Скорость движения электролита.
5) Влияние состава электролита.

## Slide 35
Способы защиты от коррозии
Защита от коррозии – комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и замедление коррозионных процессов, сохранение и поддержание работоспособности узлов и агрегатов машин, оборудования и сооружений в требуемый период их эксплуатации.
Основные факторы определяющие выбор способа защиты – экономическая целесообразность и эффективность.
Все виды защиты делят на:
- методы воздействия на конструкцию (металл);
- методы воздействия на агрессивную среду;
- комбинированные методы.
1. Рациональное проектирование и конструирование – способ борьбы с коррозией на этапе разработки изделия:
- правильный выбор материалов;
- рациональное сочетание и компоновка деталей в одном узле конструкции;
- оптимальная форма детали;
- оптимальное технологическое соединение элементов в сборке;
- возможность нанесения и возобновления покрытий во время эксплуатации изделия или при ремонте.

## Slide 36
Способы защиты от коррозии
2. Способы воздействия на металл:
а) Легирование – процесс повышения стойкости изделия к воздействию агрессивной среды путём введения дополнительных компонентов.
- объёмное;
- поверхностное.
б) Защитные покрытия.
- неметаллические; требование – герметичность,
хорошая адгезионная способность, твёрдость и износостойкость.
1. Неорганические – портландцементные (смесь основных и кислотных оксидов), силикатные эмали, конверсионные покрытия (химическое, контролируемое создание оксидных плёнок и малорастворимых соединений, например – воронение стали, анодирование алюминия и его сплавов).
2. Органические - смолы, лаки, краски, пластмассы, и т.д.

## Slide 37
Способы защиты от коррозии
б) Защитные покрытия.
- металлические. Два типа по механизму действия:
1 – анодные; требование – толщина покрытия;
2 – катодные; требование – герметичность.
3. Способы воздействия на коррозионную среду:
а) Ингибирование.
- по химическому составу: органические и неорганические ингибиторы;
- по условиям применения: летучие и жидкофазные;
- по механизму действия: катодные и анодные.
б) Деаэрация (термическая, химическая и др.).
в) Осушение поверхности изделия.

## Slide 38
Способы защиты от коррозии
4. Электрохимическая защита – основана на торможении анодных и катодных реакций путём поляризации защищаемой конструкции постоянным током.
а) Катодная – смещение потенциала металла защищаемой конструкции в область меньших значений.
- защита внешним (наложенным потенциалом) – подключение защищаемой конструкции к отрицательному полюсу внешнего источника тока;
- протекторная защита – присоединение конструкции к металлу с более отрицательным электродным потенциалом (к металлу жертве).
б) Анодная - смещение потенциала металла защищаемой конструкции в область больших значений. Защищаемая конструкция подключается
к положительному полюсу внешнего
источника тока. Используется только для
легкопассивируемых металлов при анодной поляризации .

## Slide 39
Примеры коррозионных процессов в различных условиях.
1. Контактная коррозия – возникает при сочетании в одном узле изделия деталей из разных металлов.
2. Коррозия под действием механических напряжений - вызванная одновременным воздействием коррозионной среды и механических напряжений.
3. Кавитационная коррозия - разрушение металла,
обусловленное одновременным коррозионным и ударным
воздействием внешней среды.
4. Коррозия под действием блуждающих токов.
5. Атмосферная коррозия.
6. Почвенная коррозия.
7. Коррозия в морской воде.